СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1090

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Краска акриловая кровельная «Престиж» для шифера и металла.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	СТО 88753220-004-2011

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма	Результат	Метод испытаний
1 Цвет	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержден-ными контрольными образцами цвета.	соответствует	ГОСТ 6465-76
2 Внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	соответствует	ГОСТ 6465-76
3 Степень перетира, мкм, не более	30	27	ГОСТ 6465-76
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с., не менее	60	140	по ГОСТ 8420-74
5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС, ч, не более	1	1	по ГОСТ 19007-73
6 Показатель активности водородных ионов (рН)	6,5-9,5	8	по ГОСТ Р 52020
7 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	50	по ГОСТ Р 52487 -72
8 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	по ГОСТ 15140 -78
9 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	2	1	по ГОСТ 6806-73
10 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	45	по ГОСТ 4765 -73
11 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,3	0,3	по ГОСТ 5233 -67
12 Блеск пленки, %, для эмали	16-30	17	по ГОСТ 896-69
13 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	12	24	по ГОСТ 9.403-80
14 Смываемость пленки, г/м2, не более	1	0,8	по ГОСТ Р 52020
15 Укрывистость высушенной пленки, г/м2	100-120	110	по ГОСТ 8784
16 Морозостойкость, циклы, не менее	5	5	по ГОСТ Р 52020
17 Плотность, г/см3, не менее	1,1	1,3	по ГОСТ 28513
18 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год не менее	3-х лет / 2-х лет	5	по ГОСТ 9.401-80

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям / СТО 88753220-004-2011