СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1070

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Состав декоративный лессирующий «Biotoner» «Престиж»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	СТО 88753220-001-2011

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат	Метод испытаний
Внешний вид состава	Допускается легкая взвесь и опалесценция	соответствует	СТО 88753220-001-2011
Внешний вид покрытия	Должна впитываться в поры древесины, выявлять текстуру,не образуя на поверхности пленку	соответствует	СТО 88753220-001-2011
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	соответствует	СТО 88753220-001-2011
Массовая доля нелетучих веществ,%,не менее	10	15	По ГОСТ Р 52487
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 2 мм) при температуре 20±2 ºС, не менее	12	20	По ГОСТ 8420
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС, ч,не более	24	24	По ГОСТ 19007
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС ,ч,не менее	12	15	По ГОСТ 9.403
Плотность,кг/м3,не менее	0,79	0,9	По ГОСТ Р 53654.1
Класс и подкласс опасности(температура вспышки в закрытом тигле,оС )	23 и более,но менее 61	34	По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия состава соответствует требованиям СТО 88753220-001-2011