СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1055

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль ПФ-115, белая матовая
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-021-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	Белый матовый	По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	По ГОСТ 9.407
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	100-200	130-150	По ГОСТ 8420
4 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, / до степени 3, не более	12	10	По ГОСТ 19007
5 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45	59	По ГОСТ Р 52487
6 Степень перетира, мкм, не более	25	25	По ГОСТ Р 52753
7 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	По ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	1	По ГОСТ 6806
9 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	50	По ГОСТ 4765
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,15	0,15	По ГОСТ 5233
11 Блеск пленки, %, не менее	50	5	По ГОСТ 896
12 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	выдерживает	По ГОСТ 9.403
13 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	выдерживает	По ГОСТ 9.403 метод А
14 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	120	100	По ГОСТ 8784
15 Плотность, г/см3, не менее	0,87	0,87	По ГОСТ Р 53654.1
16 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год не менее	3-х лет / 2-х лет	соответствует	По ГОСТ 9.401
17 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61	35	По ГОСТ 12.1.044 и п. 4.15

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ТУ 2312-021-88753220-2006 с изменением №1