СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1080

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль для радиаторов отопления «ПРЕСТИЖ» полуглянцевая акриловая
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-009-88753220-2005 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин полуглянцевая поверхность	соответствует	по ГОСТ 9.407
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру,%, не менее	30	45	По ГОСТ 896
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре 20±2 ºС, с., не менее	60	120	по ГОСТ 8420
Концентрация водородных ионов, pH	8-9,5	8,5	По ГОСТ 19007
Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее	40	50	по ГОСТ Р 52487
Степень перетира, мкм, не более	30	25	по ГОСТ Р 52753
Укрывистость высушенной пленки краски, г/м2 , не более	150	100	по ГОСТ 8784
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС,ч., не более	1	1	по ГОСТ 9.403, метод А
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС,ч., не менее	24	выдерживает	по ГОСТ 9.403, метод А
Смываемость пленки, г/м2 ,не более	1	1	по ГОСТ Р 52020
Морозостойкость,циклы	5	5	по ГОСТ Р 52020
Плотность,г/см3 ,не менее	1,2	1,2	по ГОСТ Р 536554.1

Заключение:	Данная партия эмали соответствует требованиям ТУ 2312-010-88753220-2005 с изменением №1