СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1064

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль ПФ-115, шоколадная, черная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ГОСТ 6465-76

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1. Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	соответствует	ГОСТ 6465-76
2. Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	ГОСТ 6465-76
3. Блеск пленки, %, не менее	50	63	ГОСТ 896-69
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	80-120	130	ГОСТ 8420-74
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	49-55	55	ГОСТ 17537-72
6. Степень разбавления до вязкости 28-30 сек. По визкозиметру типа ВЗ-246, %, не более	20	18	ГОСТ 6465-76
7. Степень перетира, мкм, не более	25	25	ГОСТ 6589-74
8. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	30	30	ГОСТ 8784-75
9. Время высыхания при температуре (20±2)ºС, до степени 3, не более	24	соответствует	ГОСТ 19007-73
10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1	ГОСТ 6806-73
11. Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	50	ГОСТ 476665-73
12. Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,2	0,3	ГОСТ 5233-67
13. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1	ГОСТ 15140-78
14. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	2	выдерживает	ГОСТ 9.403-80
15. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	выдерживает	ГОСТ 9.403-80
16. Стойкость покрытия при температуре (20±2)ºС к статическому воздействию трансформаторного масла, ч., не менее	24	выдерживает	ГОСТ 9.403-80

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ГОСТ 6465-76