СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1033

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль пентафталевая ПФ-115 «Казачка», красная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-003-88753220-2010

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	красный	ТУ 2312-003-88753220-2010
2 Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	соответствует	ТУ 2312-003-88753220-2010
3 Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру ,% не менее	50	52-55	По ГОСТ 896
4 Степень перетира, мкм, не более	30	24	По ГОСТ Р 52753
5 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	150-200	160-180	По ГОСТ 8420
6 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	24	22	По ГОСТ 19007
7 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	66,5	По ГОСТ Р 52487
8 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	По ГОСТ 15140
9 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	1	По ГОСТ 6806
10 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	40	По ГОСТ 4765
11 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,15	0,3	По ГОСТ 5233
12 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	2	выдерживает	По ГОСТ 9.403
13 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства, мин, не менее	15	выдерживает	По ГОСТ 9.403
14 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	120	115	По ГОСТ 8784
15 Плотность, г/см3, не менее	0,87	соответствует	По ГОСТ 28513
16 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год не менее	2-х лет / 1 года	соответствует	По ГОСТ 9.401
17 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61	33	По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия эмали соответствует требованиям ТУ 2312-003-88753220-2010