СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1049

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Масляная краска МА-15 «КАЗАЧКА» голубая, светло-голубая, синяя, серая.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2317-046-88753220-2010 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия краски	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета	соответствует	По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений	соответствует	По ГОСТ 9.407
3 Массовая доля нелетучих веществ, %	60-93	67	По ГОСТ Р 52487
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5)0С, с	60-180	120	По ГОСТ 8420
5 Степень перетира, мкм, не более	90	35	По ГОСТ Р 52753
6 Укрывистость высушенной пленки, г/см2,	120-150	130	По ГОСТ 8784
7 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, ч, не более	24	20	По ГОСТ 19007
8 Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее	0,12	0,15	По ГОСТ 5233
9 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)0С,ч, не менее	1	выдерживает	По ГОСТ 9.403
10 Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2	4	По ГОСТ 21903 метод 3
11 Температура вспышки в закрытом тигле, 0С	Не менее 23 0С, но не более 63 0С	41	По ГОСТ 12.1.044
12 Срок службы в условиях эксплуатации У1, УХЛ1, год, не менее	1	соответствует	По ГОСТ Р 53654

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ТУ 2317-046-88753220-2010 с / изменением №1