СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1087

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль для бетонных полов «Престиж»,белая, зеленая, серая, коричневая, черная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2313-016-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	Белый, зеленый, серый,коричневый, черный.	ТУ 2313-016-88753220-2006 с изменением №1
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	соответствует	ТУ 2313-016-88753220-2006 с изменением №1
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру,%,не менее	30	30	По ГОСТ 896
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±2)ºС, с.не менее	100	160	По ГОСТ 8420
Массовая доля нелетучих веществ, %	45	50	По ГОСТ Р 52487
Степень перетира, мкм,не более	40	35	По ГОСТ Р 52753
Укрывистость высушенной пленки краски, г/м2, не более	70	65	По ГОСТ 8784
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС, ч., не более	2	2	По ГОСТ 19007
Эластичность пленки при изгибе, мм,не более	2	1	По ГОСТ 6806
Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	55	По ГОСТ 4765
Адгезия пленки, баллы,не более	1	1	По ГОСТ 15140
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч., не менее	5	выдерживает	По ГОСТ 9.403
Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин., не менее	60	выдерживает	По ГОСТ 9.403
Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более,но менее 61	35	По ГОСТ 12.1.044
Плотность,г/см3 ,не менее	0,87	0,87	ПО ГОСТ Р 53654.1
Срок службы в условиях эксплуатации: / У1,ХЛ1,УХЛ1,год не менее / В1,О1,Т1,ОМ1,год не менее	2 / 1	соответствует	По ГОСТ 9.401

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ТУ 2313-016-88753220-2006 с изменением №1