СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1081

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль акриловая «Престиж», белая, желтая, красная, ярко-зеленая, зеленая, зеленое яблоко, голубая, бежевая, бирюзовая, вишневая, серая, черная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-025-88753220-2008 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат	Метод испытаний
Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений,утвержде-нными контрольными образцами цвета.	соответствует	По ГОСТ 29319
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров,пор и морщин полуглянцевая поверхность.	соответствует	ТУ 2316-025-88753220-2008 с изменением №1
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ 246 с диаметром сопла 6 мм при температуре 20±0,5 ºС,сек, не менее	60	120-150	ПО ГОСТ 8420
Степень перетира,мкм, не более	30	25	ПО ГОСТ 6589, метод Б
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС,ч	1	1	ПО ГОСТ 19007
Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее	44	55	ПО ГОСТ Р 52487
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %,	30-45	35	ПО ГОСТ 896
Адгезия пленки,баллы, не более	2	1	ПО ГОСТ 15140
Эластичность пленки при изгибе,мм,не более	3	1	ПО ГОСТ 6806
Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1),см,не менее	40	50	ПО ГОСТ 4765
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А),отн.ед.,не менее	0,15	0,2	ПО ГОСТ 5233
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС,ч,не менее	24	выдерживает	ПО ГОСТ 9.403
Смываемость, г/м2 ,не менее	1	1	ПО ГОСТ Р 52020
Укрывистость пленки, г/м2 , не более	150	100	ПО ГОСТ 8784
Плотность,г/см3,не менее	1,2	1,5	По ГОСТ Р 53651.1
Морозостойкость,циклы	5	5	По ГОСТ Р52020

Заключение:	Данная партия эмали соответствует требованиям ТУ 2316-025-88753220-2008 с изменением №1