СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1076

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Шпатлевка водно-дисперсионная «ПРЕСТИЖ» акриловая масляно-клеевая
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 5772-006-88753220-2011

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Внешний вид шпатлевки	Однородная масса без комков, сгустков, посторонних включений.	соответствует	ТУ 5772-006-88753220-2011
2 Внешний вид покрытия	После высыхания шпатлевка должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	ТУ 5772-006-88753220-2011
3 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70	75	ТУ 5772-006-88753220-2011
4 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС, ч, не более	24	6	По ГОСТ 19007
5 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч., не менее	24	выдерживает	ТУ 5772-006-88753220-2011
6 Способность к шлифованию	При шлифовании должна образовываться ровная поверхность	соответствует	ТУ 5772-006-88753220-2011
7 Удобонаносимость	Должна легко наносится, не сворачиваться и не тянуться за инструментом.	соответствует	ТУ 5772-006-88753220-2011
8 Морозостойкость, циклы	5	5	ТУ 5772-006-88753220-2011
9 Прочность сцепления с поверхностью, МПа, не менее: / - через 24 ч. / - через 72 ч.	0,2 / 0,6	соответствует	ТУ 5772-006-88753220-2011

Заключение:	Данная партия шпатлевки соответствует требованиям / ТУ 5772-006-88753220-2011