СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1077

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Шпатлевка водно-дисперсионная «ПРЕСТИЖ» акриловая, фасадная
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-034-88753220-2008 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
Внешний вид	Однородная масса без комков, сгустков и посторонних включений, оттенок не нормирунтся	соответствует	ТУ 2316-033-88753220-2008 с изменением №1
Внешний вид покрытия	Однородное, ровное, без трещин и посторонних включений	соответствует	ТУ 2316-033-88753220-2008 с изменением №1
Массовая доля нелетучих веществ, %., не более	70	53	По ГОСТ Р 52487
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС,ч,не более	3	2	По ГОСТ 19007
Удобонаносимость	Должна легко наноситься,не стекать и не тянуться за шпателем	соответствует	ТУ 2316-033-88753220-2008 с изменением №1
Трещиноустойкость	Отсутствие усадочных трещин	соответствует	ТУ 2316-033-88753220-2008 с изменением №1
Шлифуемость	Покрытие должно шлифоваться без воды	соответствует	ТУ 2316-033-88753220-2008 с изменением №1
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС.,не менее	24	выдерживает	По ГОСТ 9.403, метод А
Морозостойкость циклы	5	5	По ГОСТ Р 52020

Заключение:	Данная партия шпатлевки соответствует требованиям / ТУ 2316-034-88753220-2008 с изменением №1