СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1074

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Шпатлевка для дерева «ПРЕСТИЖ»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытания
1 Внешний вид шпатлевки	Однородная масса без комков, сгустков, посторонних включений.	соответствует	ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1
2 Внешний вид покрытия	После высыхания шпатлевка должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1
3 Цвет покрытия после высыхания	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных утвержденными контрольными образцами цвета.	соответствует	по ГОСТ 29319
4 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70	76	по ГОСТ Р 52487
5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)ºС, ч, не более	3	2	по ГОСТ 19007
6 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч., не менее	24	выдерживает	По ГОСТ 9.403
7 Способность к шлифованию	Должна шлифоваться без воды	соответствует	ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1
8 Удобонаносимость (малярные свойства) шпатлевки	Должна легко наносится, не сворачиваться и не тянуться за инструментом.	соответствует	ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1

Заключение:	Данная партия шпатлевки соответствует требованиям ТУ 2316-020-88753220-2006 с изменением №1