СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1039

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Лак алкидно-уретановый паркетный глянцевый (матовый), лак алкидно-уретановый яхтный глянцевый (матовый). / алкт
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2311-012-88753220-2011

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма		Результаты	Метод испытаний
	Лак «Паркетный»	Лак «Яхтный»
1 Цвет покрытия лака	бесцветный		соответствует	по ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия лака	После высыхания лак должен образовывать однородную поверхность без посторонних включений. Допускается незначительная шагрень.		соответствует	по ГОСТ 9.407
3 Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)ºС по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм), с., не менее	70	70	90-100	по ГОСТ 8420
4 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	4	4	4	по ГОСТ 19007
5 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40	40	51	по ГОСТ Р 52487
6 Адгезия пленки, баллы, не более	2	2	1	по ГОСТ 15140
7 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1	1	по ГОСТ 6806
8 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	40	40	по ГОСТ 4765
9 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,2	0,3	0,25	по ГОСТ 5233
10 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	2	2	выдерживает	по ГОСТ 9.403
11 Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора кальцинированной соды или моющего средства, при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	1	1	выдерживает	по ГОСТ 9.403
12 Плотность, г/см3, не менее	0,87	0,87	1	по ГОСТ Р 53654.1
13 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год, не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год, не менее	3-х лет / 2-х лет		выдерживает	по ГОСТ 9.401
14 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61		соответствует	по ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия лака соответствует требованиям ТУ 2311-012-88753220-2011