СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1041

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Лак акриловый по дереву «ПРЕСТИЖ»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-014-88753227-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат	Методы испытаний
Внешний вид покрытия	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	По ГОСТ 9.407
Концентрация водородных ионов, pH	8,0-9,5	8.0	ПО ГОСТ Р 52020
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре 20±2 ºС, с.,не менее	60	80	ПО ГОСТ 8420
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС,ч., не более	1	0.9	ПО ГОСТ 19007
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС,ч., не менее	24	выдерживает	ПО ГОСТ 9.403
Массовая доля нелетучих веществ, %., не менее	12	55	ПО ГОСТ З 52487
Морозостойкость,циклы	5	5	по ГОСТ Р 52020
Плотность,г/см3 ,не менее	1	2	по ГОСТ Р 53654.1

Заключение:	Данная партия лака соответствует требованиям ТУ 2316-014-88753227-2006 с изменением №1