СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1007

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Краска водно-дисперсионная «Престиж» для потолков, для стен и потолков (W-1,W3)
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-031-88753220-2008 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат	Метод испытаний
Внешний вид покрытия	Однородная без пор и морщин матовая поверхность	соответствует	ТУ 2316-027-88753227-2008 с изменением №1
Массовая доля нелетучих в-в, %	55-65	55	По ГОСТ Р 52487
pH	8,0-10,0	8,5	ТУ 2316-027-88753227-2008 с изменением №1
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС, ч не более	1	1	По ГОСТ 19007
Условная вязкость при температуре 20±0,5 ºС, по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 6 мм, сек., не менее	100	130	По ГОСТ 8420
Степень перетира, мкм,не более	70	27	По ГОСТ 6589, метод Б
Смываемость, г/м кв., не более	не определяют	-	ТУ 2316-027-88753227-2008 с изменением №1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2 ºС,ч.не менее	не определяют	-	По ГОСТ 9.403, метод А
Морозостойкость , циклы	5	5	По ГОСТ Р 52020
Укрывистость, г/см3,не более	170	120	По ГОСТ 8784
Плотность г/см3,не менее	1,2	1,2	По ГОСТ 28513

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям / ТУ 2316-031-88753220-2008 с изменением №1