СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1037

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Клей универсальный «ПРЕСТИЖ»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2242-042-88753220-2009

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат	Метод испытаний
Внешний вид дисперсии	Вязкая жидкость белого или слегка желтоватого цвета,без комков и посторонних включений.	Соответствует	По ГОСТ 18992
Внешний вид пленки	прозрачная	соответствует	По ГОСТ 18992
Массовая доля остаточного мономера,% не менее	0,48	0,55	По ГОСТ 18992
Массовая доля сухого остатка,%, не менее	15	35	По ГОСТ 18992
Условная вязкость по стандартной кружке ВМС, с	41-80	700	По ГОСТ 18992
Динамическая вязкость,Па*с	5,0-13,0	11	По ГОСТ 18992
Показатель концентрации водородных ионов (pH)	ОТ 4.5 до 6.0 включительно	5	По ГОСТ 18992
Клеящая способность, Н/м (кгс/см), не менее	300	450	По ГОСТ 18992

Заключение:	Данная партия клея соответствует требованиям / ТУ 2242-042-88753220-2009.