СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1025

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Грунт-эмаль по ржавчине «Престиж», белая, синяя зеленая, желтая, коричневая, серая, черная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-015-88753220-2006 с изменением № 1

Результаты испытаний:

Наименование показателя	Норма		Результаты		Метод испытаний
1 Цвет покрытия грунт-эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.		Белый, синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный.		По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия грунт-эмали	После высыхания грунт - эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.		соответствует		ТУ 2312-015-88753220-2006 с изменением № 1
3 Степень перетира, мкм, не более	30		30		По ГОСТ Р 52753
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	80-180		130		По ГОСТ 8420
5 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	6		6		По ГОСТ 19007
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45		55		По ГОСТ Р 52487
7 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1		По ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	1		По ГОСТ 6806
9 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	45		По ГОСТ 4765
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,15	0,3		По ГОСТ 5233
11 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	24		По ГОСТ 9.403
12 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	15		По ГОСТ 9.403
13 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	150	120		По ГОСТ 8784
14 Плотность, г/см3, не менее	0,9	1,5		По ГОСТ Р 53654.1
15 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год не менее	3-х лет / 2-х лет	соответствует		По ГОСТ 9.401
16 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61	30-40		По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия грунт-эмали соответствует требованиям / ТУ 2312-015-88753220-2006 с изменением № 1