СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №1026

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Грунт-эмаль по ржавчине быстросохнущая «Престиж» белая, серая, желтая, зеленая, красная, красно-коричневая, синяя, шоколадная, черная.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	СТО 88753220-008-2011

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	соответствует	по ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Допускается незначительная шагрень.	соответствует	по ГОСТ 9.407
3 Степень перетира, мкм, не более	80	33	по ГОСТ Р 52753
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с., не менее	30	135	по ГОСТ 8420
5 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	3	3	по ГОСТ 19007
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	23	55	по ГОСТ Р 52487
7 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	по ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	1	по ГОСТ 6806
9 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	50	по ГОСТ 4765
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,3	0,4	по ГОСТ 5233
11 Стойкость покрытия, при температуре (20±2)ºС, к статичес-кому действию, ч, не менее: / - воды / - раствора кислоты / - раствора щёлочи / - раствора кальционированной соды / - индустриального масла / - бензина	24	выдерживает	по ГОСТ 9.403
12 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	выдерживает	по ГОСТ 9.403
13 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не менее	60	100	по ГОСТ 8784
14 Плотность, г/см3, не менее	0,87	0,9	по ГОСТ 28513
15 Срок службы в условиях эксплуатации, лет, не менее: / У1, ХЛ1, УХЛ1 / В1, О1, Т1, ОМ1 / У2, У3, ХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 / В2, В3, О2, Т2, Т3, ОМ2	5 / 3 / - / -	соответствует	по ГОСТ 9.401
16 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	более минус 18, но менее 23	20	по ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия грунт-эмали соответствует требованиям СТО 88753220-008-2011