СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1027

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Грунтовка ГФ-021, «Казачка» белая, серая, красно-коричневая.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-004-88753220-2011

Результаты испытаний:
Наименование показателя	Норма		Результаты		Метод испытаний
1 Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.		Белый, серый, красно-коричневый.		По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.		соответствует		ТУ 2312-004-88753220-2011
3 Степень перетира, мкм, не более	30		32		По ГОСТ Р 52753
4 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с.	50-180		130-140		По ГОСТ 8420
5 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	24		22		По ГОСТ 19007
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	13		66		По ГОСТ Р 52487
7 Адгезия покрытия, баллы, не более	2	1		По ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	2		По ГОСТ 6806
9 Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	выдерживает		По ГОСТ 9.403
воды
раствора хлористого натрия с массой долей 3%	8	выдерживает
10 Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре, (20±2)ºС, ч не менее	2	выдерживает		По ГОСТ 9.403
11 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	Минус 18 и более, но менее 23	23		По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия грунтовки соответствует требованиям / ТУ 2312-004-88753220-2011