СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1015

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Краски водно-дисперсионные «КАЗАЧКА» для внутренних и / наружных работ
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2316-023-88753220-2007 с изменением №2

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Требования НД	Результат			Метод испытаний
		W1 / (для потолка)	W3 (интерьерная)	F20 / (фасадная)
Внешний вид покрытия	Однородная без пор и морщин матовая поверхность	Соответствует	Соответствует	Соответствует	ТУ 2316-023-88753220-2007 с изменением №2
Массовая доля нелетучих веществ, %., не менее	58-68	65	64	60	ПО ГОСТ Р 52487
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 ºС,ч., не более	2	1	1	1	ПО ГОСТ 19007
Концентрация водородных ионов, pH	8,0-10,0	8	8	8	ТУ 2316-023-88753220-2007 с изменением №2
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре 20±0,5 ºС, с.,не менее	30	150-180	150-180	150-180	ПО ГОСТ 8420
Степень перетира, мкм.,не более	70	30	33	35	ПО ГОСТ 6589, метод Б
Смываемость пленки г/м2 , не более	15	Не определяют	Не определяют	12	ТУ 2316-023-88753220-2007 с изменением №2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре 20±2ºС,ч.,не менее	24	Не определяют	Не определяют	выдерживает	ПО ГОСТ 9.403, метод А

Заключение:	Данная партия краски соответствует требованиям ТУ 2316-023-88753220-2007 с изменением №2