СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1053

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Эмаль для декоративной отделки «Престиж» / серебристая, золотистая, серебристо-голубая, серебристо-зеленая, серебристо-красная, коричневая.
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2312-018-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, утвержденными контрольными образцами цвета.	Серебристый, серебристо-голубой, серебристо-зеленый, золотистый, серебристо-красный, коричневый.	По ГОСТ 29319
2 Внешний вид покрытия эмали	После высыхания эмаль должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	По ГОСТ 9.407
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 6 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с, не менее	100	100	По ГОСТ 8420
4 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, / до степени 3, не более	12	10	По ГОСТ 19007
5 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45	50	По ГОСТ Р 52487
6 Адгезия пленки, баллы, не более	2	1	По ГОСТ 15140
7 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	1	По ГОСТ 6806
8 Прочность пленки при ударе (по прибору типа У-1), см, не менее	40	50	По ГОСТ 4765
9 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее	0,15	0,3	По ГОСТ 5233
10 Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	выдерживает	По ГОСТ 9.403
11 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин, не менее	15	выдерживает	По ГОСТ 9.403 метод А
12 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более	160	110	По ГОСТ 8784
13 Плотность, г/см3, не менее	0,87	0,87	По ГОСТ Р 53654.1
14 Срок службы в условиях эксплуатации: / У1, ХЛ1, УХЛ1, год не менее / В1, О1, Т1, ОМ1, год не менее	3-х лет / 2 года	соответствует	По ГОСТ 9.401
15 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	23 и более, но менее 61	28	По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия эмали соответствует требованиям ТУ 2312-018-88753220-2006 с изменением №1