СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1022

Производитель	ИП Кушнаренко С.А. «ПРЕСТИЖ»
Марка продукции	Грунтовка по бетону «Престиж»
Номер партии	1975
Обозначение НД на продукцию	ТУ 2313-017-88753220-2006 с изменением №1

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Норма	Результаты	Метод испытаний
1 Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность.	соответствует	по ГОСТ 9.407
2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (сопло 4 мм) при температуре (20,0±0,5)ºС, с., не менее	10	40	по ГОСТ 8420
3 Время высыхания при температуре (20±2)ºС, ч, до степени 3, не более	1	1	по ГОСТ 19007
4 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	15	30	по ГОСТ Р 52487
5 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см., не менее	40	50	по ГОСТ 6806
6 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее	0,2	0,3	по ГОСТ 5233
7 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)ºС, ч, не менее	24	выдерживает	по ГОСТ 9.403
8 Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)ºС, мин., не менее	15	выдерживает	По ГОСТ 9.403
9 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С)	Минус 18 и более, но менее 23	20	По ГОСТ 12.1.044

Заключение:	Данная партия грунтовки соответствует требованиям ТУ 2313-017-88753220-2006 с изменением №1